铜及铜合金

基础知识手册

定义 · 分类 · 性能 · 牌号 · 应用 · 加工

本手册内容涵盖铜及铜合金的核心基础知识，

适合材料工程、机械制造、电气工程等相关领域人员参考使用。

# 第一章  铜的基本概念与历史

## 1.1 铜的发现与历史

铜（Cu，英文 Copper）是人类最早发现并使用的金属之一，其使用历史可追溯至公元前8000年左右。早在新石器时代晚期，人类已开始使用天然铜制作工具和装饰品。公元前3500年至1200年，人类进入青铜时代，铜与锡的合金——青铜，成为制造武器、农具和器皿的主要材料，极大推动了人类文明的发展。

铜的拉丁名称"Cuprum"来源于地中海塞浦路斯岛（Cyprus），因为古代罗马人主要从那里获取铜矿石。化学元素周期表中铜的符号"Cu"即来源于此。

## 1.2 铜的基本定义

铜是一种化学元素，原子序数为29，原子量约为63.546 g/mol，属于第四周期第IB族过渡金属。纯铜呈玫瑰红色（紫红色），具有良好的延展性、导电性和导热性，是工业中应用最广泛的有色金属之一。

工业纯铜（即紫铜）是指铜含量在99.5%以上的铜，其优异的物理化学性能使其在电气、建筑、机械等众多领域中不可替代。

# 第二章  铜的物理与化学性质

## 2.1 物理性质

### 2.1.1 基本物理参数

| 物理性质 | 数值 / 描述 |
| --- | --- |
| 颜色 | 玫瑰红色（紫红色），表面氧化后呈暗红或棕黑色 |
| 晶体结构 | 面心立方（FCC） |
| 密度 | 8.96 g/cm³（20°C） |
| 熔点 | 1083.4°C（1356.55 K） |
| 沸点 | 2567°C |
| 导电率（相对值） | 100% IACS（国际退火铜标准） |
| 导电率（绝对值） | 5.81 × 10⁷ S/m（20°C） |
| 导热系数 | 约 401 W/(m·K)（室温） |
| 线膨胀系数 | 17 × 10⁻⁶ /°C（20~200°C） |
| 弹性模量 | 约 120~130 GPa |
| 泊松比 | 约 0.34 |
| 磁性 | 抗磁性（非磁性材料） |
| 反射率 | 对红光约95%，对紫外光较低 |

### 2.1.2 力学性能（退火纯铜）

| 力学性能 | 典型值 |
| --- | --- |
| 抗拉强度 (Rm) | ≥220 MPa |
| 屈服强度 (Rp0.2) | 约 70 MPa（退火态） |
| 断裂伸长率 (A) | ≥45%（退火态） |
| 布氏硬度 (HB) | 约 35~45 HB（退火态） |
| 维氏硬度 (HV) | 约 40~50 HV（退火态） |
| 冲击韧性 | 极好，不易发生脆断 |

## 2.2 化学性质

### 2.2.1 常温化学稳定性

铜在干燥空气中化学性质较为稳定，不与氧气直接反应生成氧化物（与铁不同，不发生红锈）。但在含有水分和CO₂的潮湿空气中，铜表面会缓慢形成一层绿色的碱式碳酸铜，称为铜绿（铜锈），化学式为 Cu₂(OH)₂CO₃。铜绿是一种致密的保护层，能阻止内部铜继续被腐蚀。

### 2.2.2 铜与酸的反应

- 铜不与稀盐酸或稀硫酸反应（铜在金属活动性序列中位于氢之后）。

- 铜与稀硝酸反应：3Cu + 8HNO₃(稀) → 3Cu(NO₃)₂ + 2NO↑ + 4H₂O

- 铜与浓硝酸反应：Cu + 4HNO₃(浓) → Cu(NO₃)₂ + 2NO₂↑ + 2H₂O

- 铜与热浓硫酸反应：Cu + 2H₂SO₄(浓，热) → CuSO₄ + SO₂↑ + 2H₂O

### 2.2.3 铜的氧化物

- 氧化亚铜（Cu₂O）：红色固体，是铜在较低温度下氧化的产物，也是铜锈的成分之一。

- 氧化铜（CuO）：黑色固体，铜在高温（>300°C）下持续氧化生成，熔点1201°C。

### 2.2.4 耐腐蚀性

铜具有良好的耐腐蚀性能，能抵抗大多数稀酸、碱和盐溶液的腐蚀。铜对海水腐蚀也有较强的抵抗力，这是铜合金（如海军黄铜）被广泛用于船舶工业的重要原因。但铜对含氨水溶液、氰化物溶液、卤族元素（氟、氯、溴、碘）及其化合物等较为敏感，容易发生腐蚀。

# 第三章  铜及铜合金的分类体系

## 3.1 总体分类框架

铜及铜合金按照成分和用途可分为两大类：纯铜（工业纯铜）和铜合金。铜合金又可按主要合金元素进一步分为黄铜、白铜、青铜三大系列及其他特殊铜合金。

| 一级分类 | 二级分类 | 主要合金元素 | 典型代表 |
| --- | --- | --- | --- |
| 纯铜（紫铜） | 工业纯铜 | Cu ≥99.5% | T1、T2、T3 |
| 黄铜 | 普通黄铜 | Cu-Zn | H80、H68、H62、H59 |
| 黄铜 | 特殊黄铜 | Cu-Zn+其他元素 | HPb59-1、HSn70-1、HMn58-2 |
| 青铜 | 锡青铜 | Cu-Sn | QSn4-3、QSn6.5-0.1 |
| 青铜 | 铝青铜 | Cu-Al | QAl9-4、QAl10-3-1.5 |
| 青铜 | 铍青铜 | Cu-Be | QBe2、QBe1.9 |
| 青铜 | 硅青铜 | Cu-Si | QSi3-1 |
| 青铜 | 锰青铜 | Cu-Mn | QMn5 |
| 白铜 | 普通白铜 | Cu-Ni | B5、B19、B30 |
| 白铜 | 锌白铜 | Cu-Ni-Zn | BZn15-20 |
| 白铜 | 铁白铜 | Cu-Ni-Fe-Mn | BFe10-1-1 |

## 3.2 纯铜（紫铜）

纯铜因其断面呈紫红色而俗称紫铜。工业纯铜按纯度分为几个牌号，铜含量越高，导电性能越好，但强度相对较低。纯铜塑性极好，便于冷、热变形加工，广泛用于制造导线、导电排、铜管、铜带、铜棒等。

## 3.3 黄铜

黄铜是以锌（Zn）为主要合金元素的铜合金，因其金黄色外观而得名。黄铜具有比纯铜更高的强度和硬度，同时保持良好的塑性和加工性，价格也低于纯铜，是工业上用量最大的铜合金。

- 普通黄铜：只含铜和锌两种元素，如 H68（含锌约32%）具有极好的冷加工性，常用于弹壳。

- 特殊黄铜：在铜锌基础上加入铅、锡、铝、锰、铁、镍、硅等一种或多种合金元素，以提高特定性能，如 HPb59-1（铅黄铜）具有优良的切削性，HAl60-1-1（铝黄铜）耐蚀性更强。

## 3.4 青铜

青铜原指铜锡合金，现已扩展为除黄铜和白铜外的所有铜合金的统称。青铜具有比黄铜更好的耐磨性、耐蚀性和弹性，广泛用于轴承、弹性元件等领域。

- 锡青铜（Cu-Sn）：耐磨性好、铸造性能优良，适用于轴承、轴套、齿轮等。

- 铝青铜（Cu-Al）：高强度、高耐磨、耐腐蚀，可代替部分钢材使用。

- 铍青铜（Cu-Be）：弹性极限高、疲劳强度好，是弹性元件的优选材料。

- 硅青铜（Cu-Si）：强度高、耐蚀性好、焊接性能优良。

## 3.5 白铜

白铜是以镍（Ni）为主要合金元素的铜合金，因外观呈银白色而得名。白铜具有较高的电阻率、良好的耐腐蚀性和加工性，常用于电阻元件、热电偶、医疗器械及货币等。

# 第四章  常见牌号与标准体系

## 4.1 中国牌号命名规则

中国铜及铜合金的牌号命名按照 GB/T 5231 等相关国家标准执行，采用汉语拼音字母加数字的方式表示。

| 合金类别 | 前缀字母 | 含义 | 示例 |
| --- | --- | --- | --- |
| 工业纯铜 | T | 铜（Tong） | T1、T2、T3 |
| 黄铜 | H | 黄（Huang） | H68、H62、HPb59-1 |
| 青铜 | Q | 青（Qing） | QSn4-3、QAl9-4 |
| 白铜 | B | 白（Bai） | B19、BZn15-20 |
| 铸造铜合金 | Z+前缀 | 铸（Zhu） | ZCuSn10P1、ZCuAl10Fe3 |

牌号中数字的含义：字母后的数字表示主要元素（铜除外的第一主加元素）的平均质量分数（%），多个数字用短线隔开依次对应各合金元素含量，如 HPb59-1 表示含铜约59%、含铅约1%的铅黄铜。

## 4.2 常见工业纯铜牌号

| 牌号 | 铜含量 | 主要特点 | 典型用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| T1 | ≥99.95% | 纯度极高，导电性最好 | 高导电导线、电子元件 |
| T2 | ≥99.90% | 综合性能好，用途最广 | 电线电缆、导电排、铜管 |
| T3 | ≥99.70% | 纯度略低，成本较低 | 一般导电器件、散热部件 |
| TU1 | ≥99.97%（无氧） | 无氧铜，氧含量极低 | 高频导线、半导体封装 |
| TU2 | ≥99.95%（无氧） | 无氧铜，导电导热性好 | 真空器件、高导热部件 |
| TP1/TP2 | ≥99.90%（磷脱氧） | 良好焊接性和耐蚀性 | 铜管、热交换器 |

## 4.3 常见黄铜牌号

| 牌号 | 主要成分（%） | 主要特点 | 典型用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| H96 | Cu96，Zn4 | 导电性好，色泽近似纯铜 | 导电零件、装饰品 |
| H90 | Cu90，Zn10 | 颜色金黄、延展性好 | 金属工艺品、奖章 |
| H80 | Cu80，Zn20 | 塑性好、耐蚀性强 | 纸张夹、化工管道 |
| H68 | Cu68，Zn32 | 冷加工性最好（七三黄铜） | 弹壳、波纹管、散热片 |
| H62 | Cu62，Zn38 | 强度高、价格较低（六四黄铜） | 机械零件、螺钉、销钉 |
| H59 | Cu59，Zn41 | 热加工性好，成本低 | 热锻件、机器零件 |
| HPb59-1 | Cu59，Pb1，Zn余 | 切削性极好（易切削黄铜） | 钟表零件、精密螺钉 |
| HSn70-1 | Cu70，Sn1，Zn余 | 耐蚀性好（海军黄铜） | 船舶冷凝管、海水阀门 |
| HAl60-1-1 | Cu60，Al1，Mn1，Zn余 | 高强度耐腐蚀 | 船舶零件、耐蚀结构件 |

## 4.4 常见青铜牌号

| 牌号 | 主要成分（%） | 主要特点 | 典型用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| QSn4-3 | Cu96，Sn4，Zn3 | 弹性好，耐蚀性强 | 弹簧、接触片、耐磨件 |
| QSn6.5-0.1 | Cu93.4，Sn6.5，P0.1 | 硬度高，耐磨性好 | 齿轮、弹簧、轴承 |
| QAl9-4 | Cu87，Al9，Fe4 | 高强度、耐磨、耐蚀 | 齿轮、轴承、摩擦件 |
| QAl10-3-1.5 | Cu85.5，Al10，Fe3，Mn1.5 | 高强度，可热处理强化 | 高强度耐磨零件 |
| QBe2 | Cu98，Be2 | 弹性极限高，疲劳强度好 | 精密弹性元件、电接触片 |
| QBe1.9-0.1 | Cu98，Be1.9，Ni0.1 | 导电导热性比QBe2好 | 连接器、开关弹片 |
| QSi3-1 | Cu96，Si3，Mn1 | 强度高，耐蚀性和焊接性好 | 弹簧、耐蚀零件 |
| ZCuSn10P1 | Cu89，Sn10，P1（铸造） | 耐磨、耐压，铸造性好 | 蜗轮、轴瓦、衬套 |
| ZCuAl10Fe3 | Cu87，Al10，Fe3（铸造） | 高强度，耐磨耐蚀 | 螺旋桨、齿轮、轴承座 |

## 4.5 常见白铜牌号

| 牌号 | 主要成分（%） | 主要特点 | 典型用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| B5 | Cu95，Ni5 | 耐蚀性好，导电性较好 | 船舶用管、仪表零件 |
| B19 | Cu81，Ni19 | 综合性能好，抗腐蚀 | 仪器仪表、医疗器械 |
| B30 | Cu70，Ni30 | 耐蚀性强，高电阻率 | 海水管道、冷凝管 |
| BZn15-20 | Cu65，Ni15，Zn20 | 外观美观，类似白银 | 装饰品、眼镜架、餐具 |
| BFe10-1-1 | Cu88，Ni10，Fe1，Mn1 | 优良耐海水腐蚀性 | 船舶热交换器、海水管 |
| BMn40-1.5（锰铜） | Cu58.5，Mn40，Ni1.5 | 电阻温度系数近零 | 精密电阻元件、热电偶 |

## 4.6 国际常用标准体系对比

| 标准体系 | 国家/地区 | 主要标准号 | 特点 |
| --- | --- | --- | --- |
| GB/T | 中国 | GB/T 5231、GB/T 2059 等 | 按成分分类，拼音字母命名 |
| ASTM | 美国 | ASTM B152、B124 等 | 按UNS编号（如C11000、C26000） |
| EN | 欧盟 | EN 1652、EN 1654 等 | 按CW+数字+字母命名 |
| JIS | 日本 | JIS H3100、H3250 等 | C+4位数字（如C1100） |
| ISO | 国际 | ISO 197、ISO 426 等 | 参照各地区标准 |

# 第五章  铜及铜合金的主要性能

## 5.1 导电性

铜是除银以外导电性最好的金属，其导电率通常被定义为标准（100% IACS）。影响铜导电性的主要因素包括：

- 纯度：纯铜导电性最好，合金元素的加入会显著降低导电率。

- 冷变形：冷加工提高强度但会使导电率略有下降。

- 温度：铜的导电率随温度升高而降低，具有正温度系数。

- 氧含量：氧的存在会形成氧化亚铜（Cu₂O），降低导电性，无氧铜（TU类）导电性优于普通纯铜。

## 5.2 导热性

铜的导热系数约为 401 W/(m·K)，仅次于银，远高于铝（约 237 W/(m·K)）和钢铁（约 50 W/(m·K)）。这使铜成为散热器、热交换器、热沉等散热元件的首选材料。铜合金的导热性虽低于纯铜，但仍属于高导热金属材料。

## 5.3 力学性能

纯铜强度较低但塑性极好，可以进行大变形量的冷、热加工。铜合金通过合金化可以显著提高强度，满足不同的工程要求：

| 材料 | 抗拉强度 (MPa) | 屈服强度 (MPa) | 伸长率 (%) | 硬度 (HV) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 纯铜（退火） | 220~240 | 70~90 | 45~55 | 40~50 |
| H62 黄铜（退火） | 320~360 | 120~150 | 40~50 | 80~100 |
| H62 黄铜（冷变形） | 520~600 | 400~480 | 5~15 | 150~170 |
| QSn6.5-0.1（退火） | 340~400 | 150~200 | 40~55 | 90~110 |
| QBe2（固溶+时效） | 1100~1300 | 950~1100 | 2~5 | 350~400 |
| QAl9-4（退火） | 580~650 | 280~350 | 20~30 | 150~180 |

## 5.4 耐腐蚀性

铜及铜合金在大气、淡水、海水和许多化学介质中具有良好的耐腐蚀性，常见腐蚀类型及防护措施：

| 腐蚀类型 | 易发生的合金 | 成因 | 防护措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 脱锌腐蚀 | 锌含量>15%的黄铜 | 锌选择性溶解，铜骨架残留 | 降低锌含量，加入砷As（≈0.04%） |
| 应力腐蚀开裂 | 黄铜（尤其含Zn高） | 拉应力+腐蚀介质（含氨环境）共同作用 | 消除残余应力（退火），改用低锌黄铜 |
| 腐蚀疲劳 | 多种铜合金 | 交变应力+腐蚀介质 | 表面防护处理，选用耐蚀合金 |
| 缝隙腐蚀 | 多种铜合金 | 缝隙中氧浓度差异导致电化学腐蚀 | 结构设计避免缝隙，表面涂覆保护 |
| 铜绿（均匀腐蚀） | 纯铜及铜合金（大气中） | Cu与CO₂、H₂O反应 | 表面清洁，防水防潮处理 |

## 5.5 加工性能

铜及铜合金具有良好的冷、热塑性加工性能，切削加工性能因合金种类而异：

- 冷加工性：纯铜和黄铜（尤其是H68）具有优良的冷加工性，可进行拉拔、轧制、弯曲、冲压等工序。

- 热加工性：铜合金普遍具有良好的热锻性，H59、HPb59-1等在700~800°C范围内具有良好的热加工性。

- 切削加工性：加铅铜合金（如HPb59-1、HPb63-3）切削性最佳，切屑易断；纯铜切削性最差，易粘刀。

- 焊接性：铜导热性强，焊接时热量散失快，需要大功率热源或预热；无氧铜、脱氧铜焊接性优于含氧铜。

## 5.6 铜的抗菌性能

铜及铜合金具有天然的抗菌特性，能有效杀灭或抑制大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、流感病毒等多种病原体。这一特性已在医疗机构的门把手、栏杆、水龙头等高接触表面的应用中得到广泛认可。铜的抗菌机制与铜离子（Cu²⁺）破坏细菌细胞膜和DNA有关。

# 第六章  铜及铜合金的应用领域

## 6.1 电气与电子行业

电气电子行业是铜的最大消费领域，约占铜总消费量的60%~65%。铜及铜合金在该领域的应用包括：

- 电线电缆：输电线路、建筑布线、通信电缆的导体，通常使用T2/T3纯铜或铜合金。

- 变压器和电动机绕组：利用铜的高导电性和导热性，减少能量损失。

- 印刷电路板（PCB）：铜箔作为导电层，连接各种电子元件。

- 连接器和插头：铜合金（如铍青铜、磷青铜）用于弹性接触片，保证接触可靠性。

- 集成电路互连：超大规模集成电路中铜逐步取代铝作为金属互连材料（铜互连技术）。

## 6.2 建筑行业

建筑行业约消费10%~15%的铜，主要应用形式包括：

- 给排水管道：铜管用于饮用水、空调冷却水和热水系统，耐腐蚀、安全无毒。

- 屋顶和外墙：铜板用于高档建筑屋顶、外立面，形成独特铜绿效果，耐用美观。

- 卫浴五金：水龙头、阀门等通常使用黄铜铸件（HPb59-1等）。

- 建筑装饰：铜合金用于栏杆、装饰线条、雕塑等。

## 6.3 机械与工业设备

- 轴承和轴套：锡青铜、铝青铜具有优良的耐磨性，广泛用于轴承、衬套等滑动摩擦零件。

- 齿轮和蜗轮：铝青铜、铸造锡青铜用于与钢配对的减速齿轮和蜗轮副。

- 阀门和泵体：铜合金铸件（如ZCuSn10P1、ZCuAl10Fe3）用于阀门、泵体、管接头等压力容器。

- 热交换器和冷凝器：B10（BFe10-1-1）、B30等白铜合金广泛用于船舶、化工等领域的热交换设备。

## 6.4 交通运输行业

- 汽车：铜用于散热器、制动管路、电气系统，现代汽车平均含铜约22.5 kg，电动汽车含铜量更高（约83 kg）。

- 船舶：铜合金螺旋桨、海水管道、热交换器和船底包铜（防止海洋生物附着）。

- 轨道交通：接触网、受电弓、电机绕组等。

## 6.5 国防与航空航天

- 铍青铜弹性元件：用于精密仪器仪表、飞机控制系统的弹性元件和膜片。

- 铜合金弹壳：H68黄铜是制造子弹弹壳的经典材料，具有良好的深冲性能。

- 雷达和通信设备：高导电性铜合金用于天线、馈电系统。

## 6.6 其他应用

| 应用领域 | 主要铜合金 | 具体用途 |
| --- | --- | --- |
| 医疗器械 | 白铜、纯铜 | 手术器械、X射线管、医疗设备零件，利用铜的抗菌性 |
| 货币和奖章 | 白铜（BZn15-20）、黄铜 | 硬币、纪念章、奖章 |
| 艺术与工艺品 | 多种铜合金 | 雕塑、乐器（铜管乐器使用黄铜）、工艺品 |
| 农业 | 硫酸铜溶液 | 杀菌剂（波尔多液），防治植物真菌病害 |
| 化工 | 铜合金 | 化工反应容器、蒸馏釜内衬（利用铜的耐蚀性） |
| 新能源 | 纯铜 | 太阳能光伏板汇流排、风力发电机定子绕组 |

# 第七章  铜及铜合金的生产与加工

## 7.1 铜矿资源与冶炼

### 7.1.1 铜矿石分类

铜矿石按成因和矿物组成主要分为以下几类：

- 硫化铜矿：主要矿物有黄铜矿（CuFeS₂）、辉铜矿（Cu₂S）、斑铜矿（Cu₅FeS₄）等，是全球最主要的铜矿来源，占铜矿资源总量的80%以上。

- 氧化铜矿：主要矿物有孔雀石（Cu₂(CO₃)(OH)₂）、蓝铜矿、赤铜矿等，多为硫化矿氧化带产物。

- 自然铜：以金属铜形式存在，品位高但储量极少。

### 7.1.2 火法冶炼流程

硫化铜矿的火法冶炼（最常见工艺）主要流程如下：

- 矿石破碎与浮选：将铜矿石破碎研磨后，通过浮选富集，使铜品位从约0.5%~2%提高到20%~30%（铜精矿）。

- 熔炼造锍：铜精矿在闪速熔炼炉或反射炉中熔炼，产生铜锍（冰铜，Cu₂S·FeS），铜含量约50%~70%。

- 吹炼转炉：铜锍在转炉中吹炼，除去硫和铁，获得粗铜（含铜约98%~99.5%）。

- 火法精炼：粗铜在阳极炉中精炼，除去氧和其他杂质，产出阳极铜（铜含量约99.0%~99.5%）。

- 电解精炼：阳极铜作为阳极，纯铜作为阴极，在硫酸铜溶液中电解，阳极溶解的铜在阴极沉积，产出阴极铜（电解铜，铜含量≥99.95%）。

### 7.1.3 湿法冶炼（SX-EW）

湿法冶炼适用于低品位氧化铜矿和堆浸矿石，流程为：矿石堆浸（稀硫酸淋洗）→ 浸出液溶剂萃取（SX）→ 电积（EW）→ 阴极铜。该工艺流程短、成本低，适合大型低品位矿床开采。

## 7.2 铜合金的配制与熔炼

铜合金的熔炼主要在坩埚炉、感应炉、电弧炉等中进行：

- 配料：根据目标牌号计算各元素加入量，考虑烧损率，准备铜及合金锭、中间合金等原料。

- 熔化：先熔化铜，再按顺序加入合金元素；挥发性元素（如锌）和活泼金属（如铍）通常最后加入或以中间合金形式加入。

- 精炼与除气：通过加入磷铜（脱氧）、吹入氮气或氩气（除气）等方式净化合金液体，减少气孔缺陷。

- 铸造：合金液体浇注成铸锭（用于后续变形加工）或铸件（砂型、金属型、压铸等）。

## 7.3 铜及铜合金的变形加工

### 7.3.1 热加工

铜合金的热加工温度通常为 700~900°C（因合金成分不同而有所差异）：

| 加工方式 | 原理与特点 | 产品形式 |
| --- | --- | --- |
| 热轧 | 在再结晶温度以上轧制，变形量大，效率高 | 板坯、带坯、中厚板 |
| 热锻 | 锻造成近净形零件或锻坯，细化晶粒，改善组织 | 锻件、阀体、法兰 |
| 热挤压 | 将加热铸锭通过模具挤出，生产棒材、型材、管材 | 棒材、型材、厚壁管 |
| 连铸连轧 | 铜液直接连铸成坯并连续热轧，生产铜杆，效率极高 | 铜杆（线坯） |

### 7.3.2 冷加工

冷加工在再结晶温度以下进行，利用加工硬化提高强度：

| 加工方式 | 原理与特点 | 产品形式 |
| --- | --- | --- |
| 冷轧 | 多道次冷轧，控制厚度和硬度 | 薄板、带材、箔材 |
| 冷拉拔 | 通过模具减径，提高强度，精控尺寸 | 铜线、铜棒、细管 |
| 冲压成形 | 利用冲压模具成形，效率高 | 接插件、弹片、电子零件 |
| 旋压 | 局部连续变形，加工薄壁回转体 | 铜碗、铜管端盖 |
| 深冲（拉深） | 将板料冲压成杯形或管形件，H68塑性极佳 | 弹壳、铜杯、仪表壳体 |

## 7.4 热处理

### 7.4.1 退火

退火是铜及铜合金最常用的热处理工艺，目的是消除冷加工产生的加工硬化，恢复塑性，以便进行进一步加工，或使产品达到软状态。常见退火温度：纯铜为 400~700°C，黄铜为 500~700°C，青铜因合金不同差异较大（一般300~750°C）。

### 7.4.2 固溶处理（淬火）

铍青铜、铝青铜等可时效强化的铜合金需要固溶处理：将合金加热至单相区（如QBe2的固溶温度约760~800°C），保温后快速冷却（淬水），使合金元素固溶于铜基体中，形成过饱和固溶体。此状态合金塑性良好，便于成形加工。

### 7.4.3 时效处理（沉淀硬化）

固溶处理后的铍青铜等合金再经时效处理，在较低温度（QBe2约300~330°C）保温一定时间，使过饱和固溶体中析出弥散细小的第二相粒子（如CuBe相），产生弥散强化效果，显著提高强度和硬度：QBe2时效后抗拉强度可达1100~1300 MPa，是铜合金中强度最高的品种。

## 7.5 表面处理

| 处理方式 | 目的与特点 | 常用材料 |
| --- | --- | --- |
| 电镀镍/锡/金/银 | 提高耐腐蚀性、焊接性或装饰性 | 连接器、装饰品、电子零件 |
| 化学镀镍 | 均匀镀层，复杂零件适用 | 精密零件 |
| 钝化处理 | 铜表面形成保护膜，防止氧化变色 | 铜工艺品、仪表零件 |
| 着色处理（化学） | 人工制造铜绿、仿古效果 | 艺术品、工艺品、建筑构件 |
| 涂装/涂油 | 防止氧化变色，暂时性保护 | 铜制品出厂保护 |
| 电抛光 | 提高表面光洁度，减少摩擦 | 精密铜管、电子零件 |

# 第八章  铜及铜合金的鉴别方法

## 8.1 外观颜色鉴别

不同铜合金外观颜色差异明显，是最直观的初步鉴别方法：

| 铜合金种类 | 外观颜色 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 纯铜（紫铜） | 玫瑰红色 / 紫红色 | 新鲜断面颜色鲜亮，表面氧化后变暗红或棕黑色 |
| 黄铜（H80以上） | 黄金色 / 金黄色 | 含锌越多，颜色越黄；H90/H80近似金黄色 |
| 黄铜（H62、H59） | 黄色偏绿 | 含锌较高，颜色偏浅黄或黄绿色 |
| 锡青铜 | 黄灰色 / 深黄色 | 含锡使颜色偏暗；铸件断面颜色偏灰 |
| 铝青铜 | 黄金色（浅） | 外观与黄铜相似，偏金黄色 |
| 铍青铜 | 金黄色 | 与铝青铜外观接近，肉眼难以区分 |
| 白铜 | 银白色 | 银白光泽，Ni含量越高越白 |

## 8.2 密度法

铜合金密度与合金成分有关，通过测量密度可以初步判断合金类别：

| 合金种类 | 典型密度 (g/cm³) |
| --- | --- |
| 纯铜 | 8.90~8.96 |
| 黄铜 | 8.4~8.85（含锌越多，密度越低） |
| 锡青铜 | 8.7~8.9 |
| 铝青铜 | 7.5~8.2（含铝多时密度低） |
| 铍青铜 | 8.2~8.3 |
| 白铜（B30） | 8.9~9.0 |

## 8.3 火花鉴别（简易方法）

在砂轮上轻磨铜合金，观察火花颜色和形态（需与碳钢等材料区别）：

- 铜及铜合金：火花极少，颜色为暗红色或橘红色，无爆花；与铁合金有明显区别（铁合金有白色明亮火花）。

- 此方法主要用于区分铜合金与铁合金，不能区分铜合金内部品种。

## 8.4 化学速测法

利用特定化学试剂与铜合金中特定元素反应，产生特征颜色变化来鉴别：

- 铜鉴别：将硝酸液滴在样品上，若产生蓝绿色溶液，证明含铜（Cu²⁺ 使溶液显蓝绿色）。

- 锌鉴别（区分黄铜）：用浓盐酸溶解样品后，加入Na₂S溶液，若产生白色沉淀（ZnS），说明含锌，为黄铜系。

- 镍鉴别（区分白铜）：丁二酮肟（DMG）试纸接触Ni²⁺ 溶液变为粉红色，可快速鉴别白铜。

## 8.5 仪器检测方法

| 检测方法 | 检测内容 | 优缺点 |
| --- | --- | --- |
| X射线荧光光谱（XRF） | 快速分析元素组成和含量 | 快速、无损、准确，常用于现场检测；表面污染影响结果 |
| 电感耦合等离子体光谱（ICP） | 精确测定微量元素含量 | 精度高，适合质量控制和仲裁检测；需溶样处理 |
| 光谱直读仪（OES） | 快速多元素分析 | 快速准确，适合生产现场；需磨样，不完全无损 |
| 化学滴定分析 | 精确测定主元素（如铜、锌含量） | 精度高，成本低；分析速度慢，需要化学试剂 |
| 硬度检测（HV/HB） | 间接反映合金状态（退火/冷变形） | 简便快捷，但不能直接判断成分 |

# 第九章  铜的资源与可持续发展

## 9.1 全球铜资源概况

铜是地球上储量较为丰富的有色金属，全球已探明陆地铜矿储量约为8.7亿吨（2023年数据，美国地质调查局USGS），主要分布在南美洲（智利、秘鲁约占全球储量的40%以上）、北美洲（美国）、非洲（刚果（金）、赞比亚）、亚洲（中国、哈萨克斯坦）和欧洲（俄罗斯）等地区。智利是全球最大的铜生产国，年产量约占全球的25%~28%。

## 9.2 中国铜资源与消费

中国是全球最大的铜消费国，年消费量约占全球总量的50%以上。中国铜矿资源主要分布在云南、西藏、江西、安徽、内蒙古等省区。由于国内矿产资源不足，中国大量进口铜矿石、铜精矿和废杂铜，是全球最大的铜进口国之一。

## 9.3 铜的回收与再生利用

铜是可以无限次回收再利用的金属，再生铜（废铜熔炼）的能耗仅为原生铜（矿石冶炼）的约15%~20%，是典型的绿色循环材料。

- 废铜来源：废旧电线电缆、废旧家电、汽车报废件、工业生产废料（铜屑、铜渣）等。

- 废铜分类：一般将废铜分为1号铜（纯铜废料，如铜线头）、2号铜（混合铜废料）、黄铜废料、青铜废料等级别。

- 再生比例：全球铜使用量中，约35%~40%来自再生铜，在一些发达国家该比例更高。

## 9.4 铜与新能源发展

铜在新能源领域的作用日益凸显，是实现碳中和目标的关键材料之一：

- 电动汽车：纯电动汽车比传统燃油车含铜量高约3~4倍，电机、电池、充电桩均需大量铜。

- 风力发电：每兆瓦装机容量需要约2.5~3.5吨铜，用于发电机绕组、变压器和输配电系统。

- 太阳能光伏：光伏组件的汇流排、电缆及并网设备均大量使用铜。

- 电网基础设施：智能电网改造和高压输电线路建设推动铜需求持续增长。

# 第十章  铜合金选材基本原则

## 10.1 选材考虑因素

在工程应用中选择铜合金时，需要综合考虑以下主要因素：

| 考虑因素 | 关键问题 | 推荐方向 |
| --- | --- | --- |
| 使用性能要求 | 导电性？强度？耐磨性？弹性？ | 按主要性能要求选定合金系列 |
| 腐蚀环境 | 淡水？海水？化工介质？大气？ | 海水选白铜/铝黄铜；化工选铝青铜 |
| 加工方式 | 铸造？冷变形？切削加工？ | 切削优先选铅黄铜；深冲选H68黄铜 |
| 使用温度 | 常温？高温（>200°C）？低温？ | 高温选铝青铜或铍青铜时效态 |
| 经济性 | 材料成本？加工成本？寿命？ | 一般结构件用黄铜，特殊用途再考虑青铜 |
| 焊接要求 | 是否需要焊接？焊接方式？ | 无氧铜/磷铜焊接性好；铍铜不建议焊接 |
| 电磁要求 | 是否要求非磁性？导电率要求？ | 铜合金均为非磁性；高导电选纯铜或银铜 |

## 10.2 典型工况选材指南

| 工况/零件类型 | 推荐合金 | 理由 |
| --- | --- | --- |
| 高导电导线 | T1、T2纯铜、TU无氧铜 | 导电率最高 |
| 弹性接触件（连接器） | QBe2铍青铜、QSn6.5-0.1磷青铜 | 弹性模量高、疲劳强度好 |
| 精密切削小零件 | HPb59-1铅黄铜 | 切削性最好，断屑好 |
| 耐磨轴承/轴套 | ZCuSn10P1锡青铜、QAl9-4铝青铜 | 耐磨性好，低摩擦系数 |
| 海水管道 | B10白铜、HSn70-1海军黄铜 | 耐海水腐蚀性强 |
| 弹簧/膜片 | QBe2、QSn4-3磷青铜 | 高弹性极限，疲劳寿命长 |
| 装饰品/工艺品 | H90、H80黄铜，BZn15-20锌白铜 | 外观美观，色泽佳 |
| 高强度结构件 | QAl10-3-1.5铝青铜（热处理态） | 强度可达700 MPa以上 |
| 散热器/热交换器 | T2纯铜（导热性）、B30白铜（耐蚀） | 导热性好或耐腐蚀性好 |
| 给水铜管 | TP2脱氧铜管 | 卫生安全，焊接性好，耐腐蚀 |

# 附录  常用技术术语与参考标准

## A. 常用技术术语

| 术语 | 说明 |
| --- | --- |
| IACS（国际退火铜标准） | 用于表示导电率的相对标准，100% IACS = 5.80×10⁷ S/m，纯铜基准值 |
| 再结晶退火 | 将冷加工变形铜合金加热至再结晶温度以上，恢复塑性，消除加工硬化的退火处理 |
| 固溶处理 | 将含有合金元素的铜合金加热到单相区保温后快速冷却，形成过饱和固溶体 |
| 时效处理 | 对固溶处理后合金在较低温度保温，使第二相析出，提高强度和硬度 |
| 脱锌腐蚀 | 高锌黄铜在特定腐蚀介质中锌优先溶解的选择性腐蚀现象 |
| 应力腐蚀开裂（SCC） | 铜合金在拉伸应力与特定腐蚀环境（如含氨大气）共同作用下发生的低应力脆断 |
| 铜锍（冰铜） | 铜火法冶炼中间产品，Cu₂S和FeS的混合物，含铜约50%~70% |
| OFHC铜（无氧高导铜） | 氧含量低于10 ppm的高纯无氧铜，即国内TU1/TU2牌号对应的材料 |
| 铜当量 | 评价含铜废料价值的标准，以其铜含量折算成标准铜的量 |
| 加工硬化（冷变形强化） | 金属在冷加工过程中随变形量增大，强度硬度升高、塑性降低的现象 |

## B. 主要参考标准

| 标准号 | 标准名称 |
| --- | --- |
| GB/T 5231-2022 | 加工铜及铜合金牌号和化学成分 |
| GB/T 2059-2017 | 铜及铜合金带材 |
| GB/T 2462-2017 | 铜及铜合金无缝圆形管材 |
| GB/T 4423-2007 | 铜及铜合金拉制棒 |
| GB/T 13808-2007 | 铜及铜合金挤制棒 |
| GB/T 1176-2013 | 铸造铜及铜合金 |
| GB/T 26303.1-2010 | 铜及铜合金加工材外形尺寸检测方法 |
| ASTM B152 | 铜片材、带材、板材和轧制棒（标准规范） |
| ASTM B36 | 黄铜板材和带材（标准规范） |
| EN 1652 | 铜及铜合金 板材、带材和圆片 |

——  本手册内容仅供参考，生产应用中请以最新有效标准为准  ——